附件3：

技 术 参 数

| 序号 | 标的名称 | ★规格要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （厘米） |  |
| 1 | 漂白纱卡被套 | 245*165 | ★1.面料名称：纱卡织物； |
|  |  |  | ★2.面料规格： C21s 112*58； |
|  |  |  | ▲3.纤维含量：棉100%； |
|  |  |  | 4.经向密度(根/10cm)：≥440， |
|  |  |  | 纬向密度(根/10cm)：≥213； |
|  |  |  | 5.异味：无； |
|  |  |  | ★6.PH值：4.0-8.5； |
|  |  |  | ★7.甲醛含量（mg/kg）：≤75； |
|  |  |  | ★8. 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用； |
|  |  |  | ★9. 耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级， |
|  |  |  | 耐酸汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级， |
|  |  |  | 耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级； |
|  |  |  | ★10.耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级， |
|  |  |  | 耐碱汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级， |
| 2 | 漂白纱卡床罩 | 床垫尺寸：200*90*12 | 耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级； |
| 3 | 漂白纱卡床单 | 270*220 | 11.耐酸斑色牢度：原样变色：≥4级； |
| 4 | 漂白纱卡枕套 | 80*53 | 12.耐碱斑色牢度：原样变色：≥4级； |
| 5 | 白色纱卡中单 （单层） | 100×150 | ★13.耐摩擦色牢度：干摩(经向) ：≥4级， |
| 6 | 纯棉白布治疗巾(双层） | 130*130 | 耐摩擦色牢度：干摩(纬向) ：≥4级； |
| 7 | 纯棉白布治疗巾(双层） | 80*80 | ★14.耐摩擦色牢度：湿摩(经向) ：≥4级， |
| 8 | 纯棉白布棉垫 (双层） | 35*35 | 耐摩擦色牢度：湿摩(纬向) ：≥4级； |
| 9 | 纯棉白布棉垫 (双层） | 35*70 | ▲15.此纱卡面料洗涤≥100次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）： |
| 10 | 静配隔离衣 | 全型号 | 大肠杆菌（ATCC 25922） |
| 11 | 静配小方巾 | 30*30 | 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）。 |
| 12 | 兰白条值班被套 | 245×165 | ★1.面料名称：纱绢织物； |
|  |  |  | ★2.面料规格： C21s 100*54； |
|  |  |  | 3.经向密度(根/10cm)：≥393； |
|  |  |  | 纬向密度(根/10cm)：≥212； |
|  |  |  | 4.异味：无； |
|  |  |  | ★5.PH值：4.0-8.5； |
|  |  |  | ★6.甲醛含量（mg/kg）：≤75； |
|  |  |  | ★7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用； |
|  |  |  | ★8.耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级， |
|  |  |  | 耐酸汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级， |
|  |  |  | 耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级； |
|  |  |  | ★9.耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级， |
|  |  |  | 耐碱汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级， |
|  |  |  | 耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级； |
|  |  |  | 10.耐酸斑色牢度：原样变色：≥4级； |
|  |  |  | 11.耐碱斑色牢度：原样变色：≥4级； |
|  |  |  | ★12.耐摩擦色牢度：干摩(经向) ：≥4级， |
|  |  |  | 耐摩擦色牢度：干摩(纬向) ：≥4级； |
|  |  |  | ★13.耐摩擦色牢度：湿摩(经向) ：≥4级， |
|  |  |  | 耐摩擦色牢度：湿摩(纬向) ：≥4级； |
|  |  |  | ▲14.此纱绢面料洗涤≥100次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）： |
| 13 | 兰白条值班枕套 | 50×80 | 大肠杆菌（ATCC 25922）， |
| 14 | 兰白条值班床单 | 270*180 | 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）。 |
| 15 | 彩条布被套 | 245*165 | ★1.面料名称：平布； |
|  |  |  | ★2.面料规格： C21s 72*60； |
|  |  |  | 3. 经向密度(根/10cm)：≥283， |
|  |  |  | 纬向密度(根/10cm)：≥236； |
|  |  |  | 4.异味：无； |
|  |  |  | ★5.PH值：4.0-8.5； |
|  |  |  | ★6.甲醛含量（mg/kg）：≤75； |
|  |  |  | ★7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用； |
|  |  |  | ★8.耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级， |
|  |  |  | 耐酸汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级， |
|  |  |  | 耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级； |
|  |  |  | 9.耐酸斑色牢度：原样变色：≥4级； |
|  |  |  | 10.耐碱斑色牢度：原样变色：≥4级； |
|  |  |  | ★11.耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级， |
|  |  |  | 耐碱汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级， |
|  |  |  | 耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级； |
| 16 | 彩条布床罩 | 床垫尺寸：180*85*10 | ★12.耐摩擦色牢度：干摩(经向) ：≥4级， |
| 17 | 彩条布床罩 | 270*180 | 耐摩擦色牢度：干摩(纬向) ：≥4级； |
| 18 | 彩条布床罩 | 80*53 | ★13.耐摩擦色牢度：湿摩(经向) ：≥4级， |
| 19 | 原白布垫絮套 | 235*105 | 耐摩擦色牢度：湿摩(纬向) ：≥4级； |
| 20 | 婴儿床被套 | 100*120 | ▲14.此平布面料洗涤≥100次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）： |
| 21 | 烤单 | 220*125*150cm | 大肠杆菌（ATCC 25922）， |
| 22 | 婴儿床垫絮套 | 45*75 | 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）。 |
| 23 | 妇产VIP床罩 | 床垫尺寸：200*100*8 | ★1.面料名称：涤缎条面料； |
|  |  |  | ★2.面料规格：T50/C50 30s 133*76； |
|  |  |  | ▲3.纤维含量：聚酯纤维：50%±5% ，棉：50%±5%； |
|  |  |  | 4.经向密度(根/10cm)：≥523， |
|  |  |  | 纬向密度(根/10cm)：≥300； |
|  |  |  | ▲5.经纱支数：30s±2 ， |
|  |  |  | 纬纱支数: 30s±2； |
|  |  |  | ★6.PH值：4.0-7.5； |
|  |  |  | 7.异味：无； |
|  |  |  | ★8.甲醛含量（mg/kg）：≤20； |
|  |  |  | ★9.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用； |
|  |  |  | ★10.耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级， |
|  |  |  | 耐酸汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级， |
|  |  |  | 耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级； |
|  |  |  | ★11.耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级， |
|  |  |  | 耐碱汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级， |
|  |  |  | 耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级； |
|  |  |  | ★12.耐唾液色牢度：原样变色：≥4级， |
|  |  |  | 耐唾液色牢度：毛沾色：≥4级， |
|  |  |  | 耐唾液色牢度：棉沾色：≥4级； |
|  |  |  | ★13.耐摩擦色牢度：干摩(经向) ：≥4级， |
|  |  |  | 耐摩擦色牢度：干摩(纬向) ：≥4级； |
| 24 | 妇产VIP被套 | 245*165 | ★14.耐摩擦色牢度：湿摩(经向) ：≥4级， |
|  |  | （不能拼接） | 耐摩擦色牢度：湿摩(纬向) ：≥4级； |
| 25 | 妇产VIP枕套 | 80*53 | ▲15.此涤缎条面料洗涤≥100次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）： |
| 26 | 婴垫 | 常规 80*60 | ★1.面料名称：天然彩棉； |
|  |  |  | ★2.甲醛含量（mg/kg）：≤20； |
|  |  |  | ★3.PH值：4.0-7.5； |
|  |  |  | 4.异味：无。 |
| 27 | 枕芯 | 45*75 | ★1、面料成分：涤棉混纺； |
|  |  |  | 2、填充物：100%聚酯纤维； |
|  |  |  | ★3、重量：>650g。 |
| 28 | 垫棉絮 | 200*90 | 1、感官要求：≥4级； |
|  |  |  | ★2、技术指标.重量：≥2kg； |
|  |  |  | 3、技术指标.含杂率：≤0.5%； |
|  |  |  | 4、技术指标.研磨率：≥80%； |
|  |  |  | ▲5、短纤维（≤13mm）：≤25%； |
|  |  |  | 6、异味：无异味； |
|  |  |  | ▲7、无传播疾病虫卵； |
|  |  |  | 8、棉胎四周包边平整，无缺花。 |
| 29 | 盖棉絮 | 200*150 | 1、感官要求：1级； |
|  |  |  | ★2、技术指标.重量：≥2.5kg； |
|  |  |  | 3、技术指标.含杂率：≤0.5%； |
|  |  |  | 4、技术指标.研磨率：≥80%； |
|  |  |  | ▲5、短纤维（≤13mm）：≤25%； |
|  |  |  | 6、异味：无异味； |
|  |  |  | ▲7、无传播疾病虫卵； |
|  |  |  | 8、棉胎四周包边平整，无缺花。 |
| 30 | 婴儿床盖棉絮 | 100*120 | 1、感官要求：1级； |
|  |  |  | 2、技术指标.含杂率：≤0.5%； |
|  |  |  | 3、技术指标.研磨率：≥80%； |
|  |  |  | ▲4、短纤维（≤13mm）：≤25%； |
|  |  |  | 5、异味：无异味；棉胎四周包边平整，无缺花； |
|  |  |  | ▲6、无传播疾病虫卵。 |
| 31 | 婴儿床垫棉絮 | 45*75 | 1、感官要求：1级； |
|  |  |  | 2、技术指标.含杂率：≤0.5%； |
|  |  |  | 3、技术指标.研磨率：≥80%； |
|  |  |  | ▲4、短纤维（≤13mm）：≤25%； |
|  |  |  | 5、异味：无异味；棉胎四周包边平整，无缺花； |
|  |  |  | ▲6、无传播疾病虫卵。 |
| 32 | 凉被 | 220*150 | ★1.面料名称：棉花夏被； |
|  |  |  | ▲2.面料成分：A版面料； |
|  |  |  | ▲3.填充物：100%棉； |
|  |  |  | ★4.甲醛含量（mg/kg）：≤20； |
|  |  |  | ★5.PH值：4.0-7.5； |
|  |  |  | 6.异味：无。 |
| 34 | 油绿纱卡孔巾（双层) | 130*95 正中开22*6的椭圆孔 | ★1.面料名称：油绿纱卡； |
| 35 | 油绿纱卡眼科双孔巾 | 130*95 两个7*6的孔，两孔间距4cm，中间加15*15的挡片 | ★2.面料规格：C21s 112*58； |
|  |  |  | ★3.pH值：4.0-7.5； |
| 36 | 油绿纱卡洞巾（双层) | 95*60 正中开洞12cm的圆孔 | ★4.甲醛含量（mg/kg）：≤20； |
|  | 油绿纱卡盘套（双层） | 105*80，（共4层） | ★5.耐摩擦色牢度：干摩擦：≥4级， |
|  | 油绿纱卡包布（双层） | 100*100 | 耐摩擦色牢度：湿摩擦 ：≥4级； |
|  | 油绿纱卡包布（双层） | 120*120，不拼不打交叉线 | ★6.耐唾液色牢度：原样变色：≥4级， |
| 37 | 油绿纱卡手术衣 | 腹背式前胸双层 | 耐唾液色牢度：棉沾色：≥4级， |
|  | 油绿纱卡桌布 （双层） | 250*150 | 耐唾液色牢度：聚酯纤维沾色：≥4级； |
|  | 油绿纱卡大桌布（双层） | 280*200 | 7.经向密度(根/10cm):445±5， |
|  | 油绿纱卡介入大腹单（双层） | 380*250 | 纬向密度(根/10cm):233±5； |
| 38 | 油绿纱卡洗手衣 | V字领 | ★8.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用； |
|  | 油绿纱卡洗手裤 | 全型号 | ▲9.此油绿纱卡面料洗涤≥100次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）： |
|  | 油绿纱卡洗手衣 | 长袖 | 大肠杆菌（ATCC 25922）， |
|  | 油绿纱卡手术室专用被套 | 245×165 | 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）。 |
| 39 | 油绿纱卡床单 | 240*130 |  |
|  | 油绿纱卡大腹单（双层） | 380*240 |  |
|  | 油绿纱卡麻醉服 | 螺纹领口、袖口 |  |
|  | 油绿纱卡脚套 | 120*100 |  |
| 40 | 油绿纱卡小巾 （单层） | 105×63 |  |
|  | 绿光布 | 220*150 |  |
|  | 油绿纱卡消融大孔巾 | 185*155*20 |  |
|  | 油绿纱卡翻身布双层 | 130*100 |  |
| 41 | 油绿纱卡单层治疗巾 | 100*80 |  |
|  | 油绿纱卡隔离衣 | 全型号 |  |
|  | 油绿纱卡心脏洞巾 | 90*60 |  |
|  | 纯棉白布约束带（四层） | 20*50加两边带长分别70cm |  |
| 42 | 漂白纱卡隔离衣 | 普通手术衣式 | ★1.面料名称：漂白纱卡； |
|  |  |  | ★2.面料规格：C21s 112*58； |
|  |  |  | ★3.pH值：4.0-7.5； |
|  |  |  | ★4.甲醛含量（mg/kg）：≤20； |
|  |  |  | ★5.耐摩擦色牢度：干摩擦：≥4级， |
|  |  |  | 耐摩擦色牢度：湿摩擦 ：≥4级； |
|  |  |  | ★6.耐唾液色牢度：原样变色：≥4级， |
|  |  |  | 耐唾液色牢度：棉沾色：≥4级， |
|  |  |  | 耐唾液色牢度：聚酯纤维沾色：≥4级； |
|  |  |  | 7.经向密度(根/10cm):445±5， |
|  |  |  | 纬向密度(根/10cm):233±5； |
|  |  |  | ★8. 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用； |
|  |  |  | ▲9.此漂白纱卡面料洗涤≥100次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）： |
|  |  |  | 大肠杆菌（ATCC 25922）， |
|  |  |  | 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）。 |
| 43 | 抱枕 | 全型号 | 1、外枕套为化纤材质； |
|  |  |  | 2、内填充棉羽丝绒。 |
|  | 污物袋 | 全型号 | 1.面料名称：平布。 |
|  | 脚架套 | 80*45 |  |